Certifikát / informace o výrobku

### RAVENOL  Oldtimer Classic SAE 50 API SB

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50 API SB je legovaný druh oleje pro použití v běžných vozidlech s nebo bez olejového filtru. Je vyroben z pečlivě vybraných čistých minerálních rafinátu. Poskytuje oxidační stabilitu, to je bez pěnivosti a má také vynikající vlastnosti viskozity na teplotě. Díky nízkému nastavení bodu, tento olej může být použit v nízkých i vysokých teplotách a zaručuje dokonalé mazání. Je vhodný pro použití ve většině benzínových motorů / historických vozidel vyrobených před rokem 1951. Použití tohoto oleje v moderních motorech může vést k poškození motoru.

### Aplikační poznámka:

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50 API SB je určen pro použití v motorech vozidel, které byly vyrobeny před rokem 1951, kde je požadována specifikace API SB.

Dodržovat intervaly výměny oleje uvedených v návodu výrobce.

### Specifikace:

API SB

### Vlastnosti:

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 50 API SB poskytuje: 
• Ochrana proti korozi
• Velmi dobrá střihová stabilita 
• Velmi dobrá oxidační stabilita 
• Velmi dobré chování viskozity na teplotě
• Velmi dobré detergentní a dispergační vlastnosti
• Zabraňuje tvorbě černého kalu

• Dobré vlastnosti při studených startech

| Vlastnosti | Jednotka | Data | Zkouška podle |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | žlutý | vizuálně |
| Hustota při 20 ° C | kg / m³ | 885 | EN ISO 12185 |
| Viskozita při 40 ° C | mm² / s | 207,3 | DIN 51 562 |
| Viskozita při 100 ° C | mm² / s | 17,7 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index VI |  | 91 | DIN ISO 2909 |
| Bod vzplanutí (COC) | ° C | 270 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | ° C | -12 | DIN ISO 3016 |

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.

V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

06. 09. 2016

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0,

Fax.: 052039719-40 / 41