Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

D-33824 Werther

Telefon:  05203-9719-0

Telefax:  05203-9719-40/41

Certifikát / informace o výrobku

## RAVENOL MGS 15W-40 Gasmotorenöl

Prod.č. 133 100

### Popis

RAVENOL MGS 15W-40  je vysoce hodnotný vícerozsahový  motorový olej pro použití v motorech poháněných zemním plynem. Disponuje vynikající přilnavostí mazacího filmu a velmi dobrou odolností proti střihu stejně jako znamenitou čistící schopností  a vysokou odolností proti stárnutí.

#### Pokyny k použití

RAVENOL MGS 15W-40 je nejlépe vhodný jako celoroční olej pro smíšený vozový park. Prodloužené intervaly výměny. Dbejte předpisů výrobce.

#### Kvalitativní klasifikace

RAVENOL Motorenöl MGS 15W-40 je uvolněn od předních výrobců vozidel a odpovídá :

API  CL-4/SJ

ACEA 2002 A3, B3, B4, E2

ACEA 2004 A3,B4,E2

Uvolnění :   MAN M 3271-1 (automobilové motory), Renault RGD, MB 226.9

Odpovídá :  Volvo CNG

#### Vlastnosti

velmi dobrá odolnost proti střihu

 velmi dobré vlastnosti při studených startech

 vysoká oxidační stabilita

 zabraňuje vzniku černých kalů

 vynikající poměr mezi viskozitou a teplotou

 vhodný pro katalyzátory

 přesvědčivé detergentní a dispersní vlastnosti

 vysoká rezerva i v mezních mazacích podmínkách

#### Technické parametry

###### Vlastnosti                         jednotky                            hodnoty                      zkoušeno dle

Barva                                                                         žlutohnědá

Hustota    při 20 C                g/ml                                  0,880                           DIN 51 757

Viskozita  při 40 C               mm2/s                               97,5                             DIN 51 562

při 100 C              mm2/s                               13,4                             DIN 51 562

Viskozitní index Vl                                                         137                              DIN ISO 2909

Bod vzplanutí COC               C                                     221                              DIN ISO 2592

Poupoint                                C                                     -28                               DIN ISO 3016

TBN                                        mg KOH/g                           9                                DIN ISO 3771

Síranový popel                        %                           cca.    1,1

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje.Změny zůstávají vyhrazeny.Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku.V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

19.11.07