Certifikát / informace o výrobku

### RAVENOL Super EP Langzeitfett

RAVENOL Super EP Langzeitfett je vysoce kvalitní víceúčelové mazivo s EP přísadami. Tato nová generace maziva zaručuje dlouhou životnost mazaných součástí a tak snižuje náklady na údržbu.

### Aplikační poznámka

RAVENOL Super EP Langzeitfett se používá pro mazání silně zatěžovaných kluzných a valivých ložisek i pod vlivem vlhkosti, vibrací a otřesů.

Uplatnění se týká mazání podvozku, ložisek kol a univerzálních kloubů v automobilovém sektoru, stejně jako stroje, ve všeobecném průmyslu, stavebnictví, zemědělství.

### Specifikace:

DIN 51 502: KP2K-30, ISO 6743, část 9: ISO-L-XCCFB2

Uvolnění:

LOVAT LOV-204

### Vlastnosti

RAVENOL Super EP Langzeitfett nabízí:

• Universální použití, víceúčelové parametry pro smíšené stroje
• Vynikající ochrana proti opotřebení s EP vlastnostmi
• Velmi dobrá ochrana proti korozi a oxidaci i za přítomnosti vlhkosti
• Velmi dobrá odolnost proti vodě
• Velmi dobrá mechanická stabilita

• Dlouhá životnost a prodloužené intervaly mazání
• Velmi dobrá ochrana proti stárnutí

| Vlastnosti | Jednotka | Data | Zkouška podle |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | hnědý | vizuálně |
| Typ zpevňovadla |  | Li- komplex | - |
| NLGI třída |  | 2 | DIN 51 818 |
| Klasifikace DIN |  | KP2K-30 | DIN 51 502 |
| Klasifikace ISO |  | ISO-L-XCCFB2 | ISO 6743 T.9 |
| Rozsah provozních teplot | ° C | -30 / +120 | DIN 51 825 |
| Max. krátkodobá provozní teplota | ° C | 130 | - |
| Penetrace | 10/mm při 25 ° C | 265-295 | ISO 2137 |
| Koroze (SKF Emcor dest. vody) | hodnocení | 1 | DIN 51802 |
| Skápnutí Point | ° C | > 180 | DIN ISO 2176 |
| Koroze mědi (24/120 ° C) |  | 1 | DIN 51811 |
| Odolnost proti vodě (3h / 90 ° C) | ° C | 1-90 | DIN 51807 T.1 |
| VKA hodnota pevnosti v tlaku | N | 2400 - 2600 | DIN 51350 T.4 |
| Kinematická viskozita (zákl. oleje) | mm² / s při 40 ° C | 130 | DIN 51562-1 |

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

15. 08. 2016

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0, Fax.: 052039719-40 / 41